WG-040水性背涂胶
一、产品简介

本产品适合PET薄膜与铜版纸，各类卡纸粘合，既可用于各种彩印产品的表面覆膜，也可用于各种铝箔镭射膜与铜版纸，卡纸复合，特别适用于激凸较重的PET复合纸品，也可添加各种粉料制成功能薄膜
二：技术成分
外观：乳白色粘稠液体，无异味，无毒，手感细腻，无颗粒。

粘度：450-1200厘泊

固含：54%。

PH值：6-8。
三：建议使用方法

1、直接上机印刷涂布。   

2、涂布基材为转移铝纸、铝箔或PET镀铝面、BOPP镭射膜镀铝面，本品不建议在膜面使用。

    3、印刷涂布时，需综合考虑烘箱温度、烘道长短、车速；建议烘箱温度设置为90℃、110℃、120℃、110℃、95℃；烘道应超过10米；以干透、无变形、光泽好为标准。

    4、根据不同的要求制不同厚度的版,但要定期检查版辊的磨损程度,避免版辊太浅后涂布不均匀及涂布量不够。

六、注意事项

    1、本品应贮存在阴凉、避风处，且贮存容器应密闭。
    2、操作过程中，不慎将本品溅入眼睛，应立即用清水清洗。

    3、清洗版辊:应尽量保证版辊未干时进行清洗,直接用水洗净即可,难洗时可用布料包住苏打粉擦拭版辊,之后用水洗净。

  4、本品贮存保质期为12个月。

七、包装

塑胶桶装，净重50公斤，1000公斤。
