
HPC系列油墨的技术参数及使用说明（TＤS）
HPC-L1粘合剂
（压延成形用粘合剂）
HPC-L1粘合剂是为了在进行压延成形时，成形用树脂与已印有图案的薄膜片能够进行粘合的丝网印刷用粘合剂。
特别对ABS树脂和丙烯酸树脂等注塑成形树脂进行牢固地粘接。
一、用途
※在PC片材、易粘接处理PET薄膜等的2液硬化型涂料的图案印刷面与压延成形树脂间的粘接层印刷之用。
※适应于PVC、PC、ABS、AS、PMMA等注塑成形树脂。
二、特征
※不含有苯、甲苯、二甲苯、环已烷、环己酮等，对人体、对环境较安全。
※能够粘接ABS树脂和PMMA树脂等通用树脂，粘接性好，适用范围广。
※因能进行丝印网刷，所以可在需要的部分进行图形印刷。
※是一液型蒸发干燥型粘合剂，便于操作。
三、稀释/洗涤
1、在使用前，请将粘合剂充分加以搅拌。
2、可不用稀释进行印刷。但如需稀释时可按目的选择使用以下溶剂：HPC-705溶剂（慢干型）、HPC-005溶剂（中干型）
3、请不要使用其它溶剂，因会对粘接性、印刷物互粘等带来不良影响。
4、稀释量请在10%以内进行调整。
5、过量的稀释会降低印刷适应性和粘接性，应予以避免。
四、印刷
请使用T-200~T-250目的网版进行印刷。
五、干燥/固化
[bookmark: _GoBack]在室温25℃时5分钟可达指触干燥，80℃时2分钟可干燥，但涂膜中的残存溶剂将会降低与成形树脂的粘接性。必须与下层图案印刷涂料一起进行加热干燥，硬化，80℃烘烤60分钟完全干燥后主可进行成型。
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