UVU-胶印系列油墨技术参数及使用说明（TDS）
一UVU一NR标签系列
产品特性：

通用性强，特别适用于标签机印刷，附着力好，表面亮度高，色彩鲜艳。

长时间的在树脂版上使用也能表现出良好的印刷转移性能。

应用领域： 

    适用于金银卡、票据、合成纸、部分塑料薄膜基材诸如PET、PVC、PE等基材印刷。
    安全指标：

（1）符合欧盟EN71 PART 3对重金属含量的标准。

（2）符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU) 2015/863的限值要求。

（3）通过邻苯二甲酸盐(或酯)安全标准。

（4）符合欧盟第1907/2006号REACH法规。

产品技术参数：

	项目
	着色力
	粘性
	细度
	流动度
	耐光性

	指标
	100%
	8-11
	≤5um
	38-40cm
	4-7级


产品涵盖颜色：CMYK四色、白色建议搭配UVU-40K特白、UVU-45KE特白、LED-40E特白。
干燥条件及其方式：标准固化方式100-160W/CM*3支UV汞灯。光强度大于或者等于50mj/cm。 机速：6000-11000张/小时                       

产品使用方法：
1、一般情况下可直接使用。不能添加应用于普通油墨中的添加剂。

2、降低粘度可添加1-5%的UVU-调墨油。

3、降低色浓度可添加相配套的UVU-撤淡剂或者UVU-撤淡剂K型。

4、降低粘性及拉丝情况可添加5%以下的UVU-防粘剂。

5、增加遮盖力或冲淡色鲜艳度时，可使用该白墨进行调整。

6、对于塑料底材要特别增加滑度时，可添加0.5-2%的UVU-增强剂剂。

7、此油墨可应用于平张印刷，也可应用于轮转印刷。

使用注意事项：

1、使用UV油墨的印刷机须专用于UV油墨或通用于UV油墨及普通油墨的橡皮布及辊筒。

2、PS印刷版的使用须咨询供应商以便与UV油墨相适应。

3、普通清洗剂不能清洗UV油墨，建议使用专用于清洗UVU油墨的清洗剂。

4、印刷时，请留意印刷色序。如果该白色用于打底印刷，不建议添加UVU-增强剂，以免影响后续色组的叠色印刷和层间附着力。

5、当纸张起毛，印刷图案表面粗糙时可能是因为A、油墨粘度过高，（可以加入适量调墨油或降粘剂、提高印刷机温度来解决）；B、机上干燥，（可以通过更换胶辊、橡皮布来解决）。

6、UV油墨的成份尽管是低刺激性的，但使用时尽量不要与皮肤接触，若粘上应马上用肥皂水清洗。

产品包装规格：

1kg黑色塑料罐装或1kg金色铁罐装。

存储条件:

0℃—35℃条件下可存放12个月，避光、放置于阴凉通风处。
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